| Т Е Х Н О Л О Г И Я Цветное покрытие деревянного пола |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технология устройства цветного покрытия для дерева полиуретановой композицией «Элакор-ПУ»

Материалы: «Элакор-ПУ Грунт», «Элакор-ПУ Эмаль» (однокомпонентные).

Основания: дерево (паркет, доска, фанера), ДСП, ДВП.

1. Общие требования, рекомендации.

- Основание должно быть сухим.

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы;

- t-ра воздуха, поверхности от -20°С; t-ра материала от +10°С;

- Относительная влажность воздуха - не более 80%.

- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей

- Плотно закрывайте тару с материалом.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

2. Подготовка основания. Удалить старый лак (краску), масляные и другие загрязнения вручную или с помощью циклёвочной (паркето-шлифовальной) машины.

3. Подготовка материалов к работе.
Для грунтования используется Грунт.
Для окраски и шпатлевания используется Эмаль. Эмаль тщательно перемешать (ок.5мин) дрелью с миксером.

4. Нанесение.
Не допускать, чтобы материал собирался в лужи.
После отбора материала для покраски, плотно закрывайте тару.

4.1. Грунтование поверхности.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт 1 слой, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»). Расход 120..150г/м2.
Сушка 4-8, но не более 24ч.
При необходимости (если поднялись древесные волокна) зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.

4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка.
Производится после грунтования. Щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью Эмали и сухих опилок (древесной пыли).
Через 6-10ч зашкурить и обеспылить.

4.3. Окраска поверхности. Нанести 2-3 слоя цветной Эмали. Расход 110..130г/м2 на один слой.
Послойная сушка 4-8ч, но не более 24ч.

После нанесения: через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка.

5. После работы. Замочите валики (кисти) в самом материале.

6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.
При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Средства индивидуальной защиты при работе:

- х/б халаты или костюмы

- обувь на кожаной подошве

- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)

- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.
В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.