| Т Е Х Н О Л О Г И Я Декоративное покрытие |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технология устройства декоративного покрытия полов с чипсами, флоками или глиттерами

Использовать совместно с Инструкцией по устройству защитно-декоративного покрытия полимерной композицией Элакор-ПУ.

Покрытие с чипсами / флоками / глиттерами выполняется при нанесении 2-го слоя Эмали (п.4.3. Инструкции).

Устройство.

1. При нанесении 2-го слоя Эмали сразу разбрасываются чипсы/флоки/глиттеры.

Рекомендуем сначала потренироваться разбрасывать чипсы/глиттеры на сухой чистой поверхности, чтобы определить требуемую насыщенность. Не просто насыпайте чипсы/глиттеры, а подбрасывайте их вверх, так получается более равномерное их распределение по поверхности.

Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

2. Нанести слой Лака*.
Расход 100-120г/м2. Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

3. Зачистить поверхность шпателем, наждачной бумагой, чтобы удалить вертикально вставшие чипсы/флоки/глиттеры.
Обеспылить поверхность.

4. Нанести 1-2 слоя Лака.
Расход 100-120г/м2 на один слой. Сушка 4-6ч, но не более 24ч.

Примечания: Лак Элакор-ПУ смещает цвет поверхности в желтый.

# Text boxes

+ 7 (812) 702-7-444  |  ООО «ТЭОХИМ» –  РОССИЙСКИЙ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛОВ с 1996 г. СПБ: TEOHIMNEVA.RU | 22.06.2017