| Т Е Х Н О Л О Г И Я Химическая очистка бетона: «Элакор-МБ3» |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Химическая очистка бетона; обработка бетонных поверхностей составом «Элакор-МБ3»

Элакор-МБ3 служит для химического фрезерования поверхности цементосодержащих (портландцементы) изделий.

Область применения: удаление цементного молочка, верхнего ослабленного или загрязненного слоя цементосодержащих изделий и материалов в помещениях и на открытом воздухе.

1. Общие требования, рекомендации.

- Основание: бетон, песко-цементная стяжка.

- Влажность основания не более 6мас.%;

- t-ра воздуха и основания от +5°С;

- относительная влажность – не нормируется.

- Выдержка бетона после укладки до обработки не менее 14 суток.

- Поставка: Состав Элакор-МБ3, готов к применению.

- ВНИМАНИЕ! Состав может поставляться в виде Концентрата.

- Нанесение: валиками или кистями.

- Держите тару с материалом плотно закрытой.

2. Подготовка Основания.
Удалить грязь, пыль, старую краску, масляные загрязнения и т.п.

3. Подготовка материала к работе.
Материал готов к работе, перемешать.
ВНИМАНИЕ ! Если МБ3 – Концентрат, на 1л добавить 3л воды.

4. Нанесение.

- Равномерно наносить материал на поверхность валиками.

- Не перераспределять материал на соседние участки.

- Выдержать не менее 15мин.

- Промывать поверхность водой, очищая жесткой пластиковой щеткой.

- Образовавшийся шлам собрать и удалить.

- Поверхность высушить и обеспылить.

Расход готового состава – 0,4-0,5л/м2.

5. После работы. Промыть инструмент водой.

6. Меры безопасности при работе.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

7. Элакор-МБ3.
Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен.
В составах используются исключительно водные системы.
Не содержит органических растворителей.

# Text boxes

+ 7 (812) 702-7-444  |  ООО «ТЭОХИМ» –  РОССИЙСКИЙ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛОВ с 1996 г. СПБ: TEOHIMNEVA.RU | 22.06.2017