| Т Е Х Н О Л О Г И Я Ремонт наливного пола и покрытия |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ремонт наливного пола и полимерного покрытия.

Характерные дефекты наливных полов и полимерных покрытий, требующие ремонта:

1. Отслоения полимерного покрытия (наливного пола, окрасочного покрытия и др.) от основания.

1.1. Отслоение покрытия вместе с грунтовочным слоем от поверхности бетона.

Причина – явный брак при выполнении работ, несоблюдение инструкции - технологии по устройству покрытия. Варианты:

- не выполнено шлифование - зачистка поверхности с целью удаления цементного молока, ослабленного слоя бетона и.т.п.;

- не произведено обеспыливание поверхности перед нанесением грунта;

- грунтование выполнено по влажной или загрязненной (например, замасленной) поверхности.

Метод ремонта наливного пола или полимерного покрытия.
Заново нанести (включая грунтовочные слои) полимерное покрытие, наливной пол в строгом соответствии с технологией устройства.

1.2. Отслоение покрытия от огрунтованной поверхности.
Причина – чаще всего происходит из-за нарушения технологии устройства покрытия:

- время сушки грунтовочного слоя (выдержка между нанесением грунта и последующих слоёв) составило более 2-х суток.

- на огрунтованную поверхность (участок поверхности) легла пыль, попала грязь, вода и т.п.

Метод ремонта наливного пола или полимерного покрытия.
Зачистить, обезжирить поверхность; нанести полимерное покрытие, наливной пол в строгом соответствии с технологией устройства.

1.3. Отслоение покрытия вместе с верхним слоем бетонной (пескобетонной, растворной) стяжки.
Причина – недостаточная прочность стяжки.
При воздействии механических нагрузок пропитанный слой, имеющий высокие физико-механические свойства отделяется от более слабого бетонного основания.

Способы ремонта полимерного покрытия:

- выполнить максимально глубокую пропитку для упрочнения верхнего слоя стяжки;

- вырубить бетон на проблемном участке, восстановить при помощи ремонтных составов, выполнить новое покрытие на участке.

Если отслоение произошло на всей площади и ремонт полимерного пола не приводит к результату, необходимо выполнение новой стяжки с более высокими прочностными характеристиками.

2. Износ покрытия.

Происходит на наиболее нагруженных участках пола – местах проезда транспортных средств, участках проведения работ и т.п.
Для ремонта наливного пола нанести новые слои покрытия на изношенном участке.

3. Потеря внешнего вида пола.

Износ полимерных покрытий от длительных эксплуатационных нагрузок.
Для обновления необходимо нанести один-два новых слоя.

4. Сколы, выбоины.

Появляются от ударов тяжелыми предметами, падения тяжестей и т.п. Как правило, скалываются фрагменты бетона с покрытием.
Поверхность выбоины необходимо зачистить, прогрунтовать, выполнить шпатлевание, нанести новое покрытие.

5. Трещины.

Если у вас треснул наливной пол, появились трещины на поверхности полимерного покрытия – проблема в бетоне, в бетонной стяжке. Трещины на поверхности пола появляются от растрескивания по тем или иным причинам бетонного основания. Сам по себе наливной пол не растрескивается.
Отдельные мелкие трещины можно расшить, прогрунтовать, отшпатлевать и закрасить.
Если на полу появились крупные трещины или частая сетка трещин, ремонт наливного покрытия бесполезен – необходим ремонт бетонного пола и ремонт стяжки

Технологии, используемые при ремонте наливных полов и полиуретановых полов.
Использовать совместно с Технологией на соответствующее покрытие: полиуретановые полы, покрытия

1. Нанесение новых слоев на старое покрытие при ремонте полиуретанового пола.

- Тщательно промыть поверхность водой с моющим средством. Высушить.

- Обработать поверхность наждачной бумагой (или шлифовальной машиной) для удаления глянца.

- Если поверхность влажная (мокрая), высушить.

- Обезжирить поверхность ксилолом (можно сольвентом нефтяным).

- После высыхания сразу нанести Элакор-ПУ Грунт-25 (тщательная прокраска «крест на крест»). Расход 60-80г/м.кв. Сушка 4-6ч.
(Если нет Грунта-50, взять Элакор-ПУ Грунт и разбавить сольвентом нефтяным 1:1).

- Нанести 2-3 слоя Эмали согласно Инструкции на Покрытие.

2. Ремонт поврежденных участков полиуретанового покрытия.

- Зачистить место поврежденного покрытия.
Места стыка со старым покрытием обработать наждачной бумагой для удаления глянца.

- Если поверхность влажная (мокрая), высушить.

- Обезжирить поверхность ксилолом (можно сольвентом).

- После высыхания сразу нанести Элакор-ПУ Грунт-25 (тщательная прокраска «крест на крест»). Расход 80-100г/м.кв. Сушка 4-6ч.
(Если нет Грунта-50, взять Элакор-ПУ Грунт и разбавить сольвентом нефтяным 1:1).

- Далее, в зависимости от задач, шпаклевать или наносить Эмаль согласно Инструкции на Покрытие.

Если у Вас требует ремонта эпоксидный пол, для ремонта эпоксидных покрытий применять эпоксидные материалы Элакор-ЭД и технологию по устройству соответствующего эпоксидного пола, покрытия.

Если вы не знаете, как исправить наливной пол, 
не можете подобрать технологию ремонта полимерного покрытия – позвоните.