| Т Е Х Н О Л О Г И Я Нанесение разметки, нумерации на полы |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нанесение цветной разметки, нумерации и логотипов на полы

Материалы: Элакор-ПУ Эмаль-60 или Эмаль.

Для поверхностей: любые покрытия и пропитки Элакор, эпоксидные покрытия.

1. Общие требования, рекомендации.

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы;

- t-ра воздуха, основания от минус 30°С; t-ра материала от +10°С;

- относительная влажность воздуха - не более 80%.

- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.

- Плотно закрывайте тару с материалом.

- Наносить только на сухую чистую поверхность!

- Если поверхность неровная, и эмаль подтекает под трафарет, добавьте в Эмаль наполнитель «БС» (0,3 по объему).

2. Подготовка материала. Эмаль тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером.

3. Наклеить малярную ленту или трафареты.

Нанесение на «новое» покрытие

Для нанесения на покрытия, после укладки которых прошло не более 3сут.

Нанести 2 слоя Эмали-60. Расход 150..170г/м2 на один слой.
ИЛИ нанести 3 слоя Эмали. Расход 110..140г/м2 на один слой.

Послойная сушка 3-4ч, но не более 24ч.

Нанесение на «старое» покрытие

Поверхность очистить от загрязнений и масла, зашкурить, обеспылить. Обезжирить растворителем (ксилол, сольвент).
Нанести 1 слой Элакор-ПУ Грунт-25. Расход 60..80г/м2 . Сушка 2-3ч, но не более 24ч.

Нанести 2 слоя Эмали-60. Расход 150..170г/м2 на один слой.
ИЛИ нанести 3 слоя Эмали. Расход 110..140г/м2 на один слой.

Послойная сушка 3-4ч, но не более 24ч.

После нанесения:
1сут- можно ходить;
3сут - полная механическая нагрузка.