| Т Е Х Н О Л О Г И Я Гидрофобизация поверхностей |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технология гидрофобизации поверхностей составом «Элакор-МБ4»

Область применения.
Гидрофобизация поверхностного слоя изделий, изготовленных на основе портландцемента, а также изделий из кальций-содержащих минералов (известняк, мрамор, доломит, бут и т.п.) впомещениях и на открытом воздухе.

Поставка: Состав готов к применению.

1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 6мас.%;

- t-ра воздуха и основания от +5°С;

- относительная влажность – не нормируется.

- Выдержка бетона после укладки до обработки не менее 21 суток.

- Нанесение: валиками или кистями.

- Держите тару с материалом плотно закрытой.

2. Подготовка Основания. Удалить грязь, пыль, старую краску, масляные загрязнения и т.п.

3. Подготовка материала к работе. Состав перемешать.

4. Нанесение.
Равномерно наносить материал по поверхность. Следить, чтобы материал НЕ собирался в лужи.
Нанести 1-й слой.
Расход 0,2-0,25л/м2.
Сушка 10-15мин. (Технология «мокрый по мокрому»).
Нанести 2-й слой.
Расход 0,15-0,2л/м2.

Через 10-12ч проверить гидрофобизирующий эффект (полить на поверхность воды – вода должна скатываться шариками). Если эффект не наступил, нанести ещё один слой материала.
Для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы рекомендуется дополнительно нанести в 1 слой состав Элакор-МБ2 (расход 0,15-0,2л/м2.).

5. После работы. Промыть инструмент водой.

6. Меры безопасности при работе.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

7. Элакор-МБ4. Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен.
В составах используются исключительно водные системы.
Не содержит органических растворителей.