| Т Е Х Н О Л О Г И Я Устройство покрытия резервуаров |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технология устройства защитного покрытия бетонных резервуаров при помощи полимерной композиции

Материалы: «Элакор-ПУ Грунт», «Эмаль-60», «Лак-60» (однокомпонентные).
Для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой использовать модификацию «Эко».

Основания: бетон, песко-цемент.

1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 5мас.%.

- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы.

- t-ра воздуха, основания от минус 20°С; t-ра материала от +10°С.

- относительная влажность воздуха - не более 80%.

- Выдержка бетона после укладки до нанесения покрытия – не менее 28сут.

- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.

- Плотно закрывайте тару с материалом.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

2. Подготовка Основания.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками. Основная задача: открыть поры бетона.
2.2. Удалять пыль пылесосом непосредственно перед нанесением.

3. Подготовка материала к работе.
Грунт и Лак-60 – готовы к применению.
Эмаль-60 тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером.

4. Нанесение. Не допускать, чтобы материал собирался в лужи. Плотно закрывайте тару.

4.1. Грунтование поверхности. Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).

| Основание | 1-й слой, г/м² | 2-й слой, г/м² | Послойная сушка |
| --- | --- | --- | --- |
| Стяжки менее М100 | 350-400 | 200-250 | 4-6ч |
| Стяжки М100-М150 | 300-350 | 150-200 | 4-6ч |
| Стяжки М150-М250 | 250-300 | 100-150 | 4-6ч |
| Стяжки М250-М350 | 200-250 | - | 4-6ч |

Послойная сушка не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.
Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры закрыты!

4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка, заделка раковин, трещин и т.п.
Используйте Инструкцию «Шпатлевание Бетона».
После шпатлевания затереть (зашлифовать) поверхность для удаления разводов от шпателя.

4.3. Окраска поверхности.
Нанести 2 слоя Эмали-60. Расход 140..160г/м2 на один слой.
Послойная сушка 4-6ч, но не более 24ч.
Нанести 1 слой Лака-60. Расход 110..130г/м2.

После нанесения:

- 3сут – полная механическая нагрузка;

- 10сут – полная химическая нагрузка;

- 14сут – контакт с пищевыми продуктами

5. В процессе работы. Замочите валики (кисти) в самом материале.

6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.
При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Средства индивидуальной защиты при работе:

- х/б халаты или костюмы

- обувь на кожаной подошве

- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)

- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.
В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

7. Полезные советы

- Для проверки влажности основания: скотчем приклейте квадрат из п/э пленки (ок.40х40см). Если на следующий день с внутренней стороны появилась испарина или основание влажное на ощупь – красить нельзя.

- Если при нанесении материал пузырится: основание – влажное, или наносится слишком толстый слой.

- Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).

- Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски): перед нанесением сле-дующего слоя удалите мусор наждачной бумагой средней зернистости.

- При нанесении при отрицательных температурах, должна быть полная уверен-ность, что бетон не содержит замерзшей воды.

- При нанесении разметки добавьте в Эмаль наполнитель «МВ» (0,2 по объему). Это предотвратит затекание Эмали под трафарет.