| Т Е Х Н О Л О Г И Я Защита фасадов зданий и сооружений |  |  | «ТэоХим Нева» +7 (812) 702-7-444 teohimneva.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Технология обработки поверхностей, в частности фасадов, составами «Элакор-МБ4» и «Элакор-МБ2»

Материалы: «Элакор-МБ4», «Элакор-МБ2» (однокомпонентные).

Назначение. Чаще всего применяется для защиты фасадов зданий и сооружений.
Гидрофобизация и герметизация капиллярно-пористых поверхностей. Защита от атмосферных воздействий, обеспыливание.

Основания: Бетон, пескоцемент, мозаичный бетон, брекчия, кирпич, ацеид (шифер), натуральный камень (известняк, мрамор, доломит, бут), искусственный камень и т.п.

Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 6мас.%;

- t-ра воздуха, материала, основания от +5°С до +40°С;

- Относительная влажность – не нормируется.

- Выдержка бетона после укладки до обработки не менее 20 суток.

- Нанесение: валики, кисти, воздушное распыление.

- Держите тару с материалом плотно закрытой.

2. Подготовка Основания.
Удалить грязь, пыль, старую краску, масляные загрязнения и т.п.

3. Подготовка материала к работе. Состав Элакор-МБ4 тщательно перемешать. Состав Элакор-МБ2 тщательно перемешать.

4. Нанесение. Равномерно наносить материал по поверхность. Следить, чтобы материал НЕ собирался в лужи.

4.1. Нанесение Элакор-МБ4.
Нанести 1-й слой. Расход 0,15-0,2л/м2.
Сушка 10-15мин. (Технология «мокрый по мокрому»).
Нанести 2-й слой. Расход 0,1-0,15л/м2.
Через 10-12ч проверить гидрофобизирующий эффект (полить на поверхность воды – вода должна скатываться шариками). Если эффект не наступил, нанести ещё один слой состава МБ4.

4.2. Нанесение Элакор-МБ2.
Нанести в 1 слой. Расход 0,15-0,2л/м2.Можно нанести дополнительные слои Элакор-МБ2 для увеличения глянца.

5. После работы. Промыть инструмент водой.

6. Меры безопасности при работе.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

7. Элакор-МБ2 и Элакор-МБ4 - пожаро-, взрывобезопасены.
В составах используются исключительно водные системы.