Антистатические наливные полы

Купить от производителя по цене в СПб

Антистатический пол представляет собой материал «Антистатический наливной пол», который предназначен для устройства покрытий с требуемыми к определённым видам производства характеристиками. Понятие антистатического включает токопроводящие наливные полы и окрасочные покрытия.

Антистатический наливной пол ‒ по составу смеси (как материал) ‒ электропроводящий эпоксидный (на основе эпоксидных смол) цветной двухкомпонентный компаунд (компонент «А» цветной, компонент «Б» прозрачный).

Гарантийный срок хранения в производственной таре при t от ‒20°С до +25°С ‒ 6 месяцев.

Характеристики по электрическому сопротивлению:

- Диапазон значений удельного объемного электрического сопротивления Rv: 106‒108 Ом на метр;

- Диапазон значений удельного поверхностного электрического сопротивления Rs: 107‒109 Ом;

- Электрическое сопротивление между системой заземления и поверхностью пола: не более 106 Ом.

В августе‒октябре 2015 года ООО «ТэоХим» совместно с ООО «ОКСиАл.ру» (проектная компания ОАО «РОСНАНО») разработал и внедрил в производство Антистатический наливной пол. За основу взят серийный эпоксидный наливной пол «Элакор-ЭД». В качестве проводящей добавки применены одностенные углеродные нанотрубки «TUBALL™» производства ООО «ОКСиАл.ру».

Применение нанотрубок «TUBALL™» обеспечило ряд важных преимуществ:

- Требуемый уровень электрического сопротивления достигнут при минимальной концентрации нанотрубок;

- Технологическая оперативность. Сопротивление Rv можно регулировать в широких пределах: от 109 до 104 Ом на метр и менее. Это даёт возможность изготовления всех антистатических полов согласно п. п. 5.11‒5.14 «Свода правил 29.13330.2011. Полы.»;

- Экономичность (меньше цена). Нанотрубки «TUBALL™» практически не меняют вязкость и растекаемость материала, соответственно, не увеличивается расход материала для получения гладкой поверхности. Таким образом, нет удорожания. Традиционные добавки значительно загущают состав материала, что увеличивает расход на 20‒50%;

- Декоративность. Нанотрубки «TUBALL™» минимально влияют на цвет покрытия, что даёт возможность выполнять полы любого цвета. Традиционные добавки значительно затемняют цвет и на поверхности покрытия видны чёрные точки.

Дополнительно разработана антистатическая эмаль, которая может быть применена для окраски стен, потолков, конструкций и т. п.

Объекты применения антистатических полов

Требования к устройству

Антистатические системы полов великолепно подходят под компьютеры, для производств микроэлектроники, ‒ на предприятиях, где имеет значение малейший перепад электричества. На производствах высокочувствительной электроники, объектах энергетики, а также в типографиях малейшее электростатическое напряжение может привести к большим проблемам. С антистатическими системами «Элакор» гарантируется защита самых чувствительных деталей. Полимерные полы, содержащие специальные антистатические добавки, позволят успешно стартовать Вам в сфере высоких технологий.

Основные свойства антистатического пола и покрытия «Элакор™»:

- обеспечивают требуемые антистатические характеристики;

- Высокие показатели стойкости к механическим воздействиям;

- химическая стойкость;

- высокая светостойкость и УФ-стойкость;

- полное обеспыливание обустраиваемой поверхности;

- высокие декоративные свойства.

Объекты применения антистатического пола и покрытия:

- объекты энергетики;

- автомобильная промышленность;

- электронная промышленность (цеха, склады);

- производство компьютеров и высокочувствительной электроники;

- испытательные, научно-исследовательские лаборатории и центры;

- помещения компьютерных классов, серверных и т. п.;

- медицинские учреждения (операционные, диагностические кабинеты и т. п.);

- цеха по производству и склады взрыво- и пожароопасных веществ;

- помещения, соответствующие критериям «Чистая комната» и «Особо чистая комната»;

- типографии; швейные мастерские.

Зачастую к наливным полам предъявляются особые требования, например, обладание антистатическими свойствами. Их покрытия и поверхности меньше всего притягивают пыль, что необходимо в помещениях, где требуется соблюдение санитарно-гигиенических норм. Это может быть компьютерный класс или электронная промышленность. Также наливные антистатические полы применяются на производствах сложной техники и взрывоопасных веществ.

За счёт чего обычные наливные полы приобретают столь необходимые свойства? Ответ кроется в составе напольного покрытия и его пониженного удельного сопротивления. Строение пола с антистатическим эффектом таково, что первым и основным слоем здесь выступает бетон. А между проникающим эпоксидным грунтовочным покрытием и токопроводящим эпоксидным слоем находится токоотводящая медная лента (купить антистатический пол в СПб можно как с медной лентой, так и без лент). Кроме антистатических свойств, такие полы обладают следующими свойствами: стойкость к влаге и химическим составам, абсолютно беспыльны. Такое покрытие является очень долговечным.

Открыть ссылку в Интернете: Антистатические полы

# Text boxes

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Компания-производитель «ТэоХим Нева»                                   195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13

т/ф.: 8 (812) 702-7-444, 702-7-544

Сайт: teohimneva.ru. E-mail: info@teohimneva.ru.

ИНН: 7805462000.ОГРН: 1089847198286.