ТОППИНГ И ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОПИТКА «ЭЛАКОРTM»

Топпинг (как материал) ‒ смесь сухая из портландцемента, наполнителей (корунд, кварц) и добавок.

Топпинг (по технологии) ‒ пол бетонный с упрочнённым верхним слоем, обычно 2‒2,5 мм. Сухую смесь наносят на бетон сразу после укладки; затирают роторной машиной; затем наносится влагоудерживающая пропитка (силер). Затвердевание топпингового пола происходит за счёт воды, содержащейся в составе бетона.

Топпинг значительно уступает наливному полу, однако именно он позволяет защищать бетонный пол от различных агрессивных сред и продлить срок его эксплуатации. Покрытый топпингом промышленный пол лучше выдерживает абразивные и динамические нагрузки, защищает от кратковременного воздействия машинного масла, несильных химических реагентов. Топпинг прекрасно обеспыливает бетонное основание и демонстрирует хорошие характеристики по адгезии с промышленным основанием. Нанести его довольно просто ‒ достаточно 10-12 часов, и на пол можно оказывать нагрузки. Топпинг придаёт бетону приятный внешний вид, но не обладает теми широкими декоративными свойствами, как наливной пол.

Обычно топпинг используется в цехах, на складах, промышленных помещениях; в местах, где высока пешеходная нагрузка. Также можно встретить бетонное основание с топпингом на автостоянках, паркингах, реже в торговых комплексах.

## Технология топпинга: особенности

1. Высокий уровень зависимости итогового качества от поставляемого бетона: количество воды и равномерность её распределения в составе бетона, присутствие в бетоне пыли, грязи, глины и других нежелательных "примесей". Излишки воды на конкретных участках приводят к растрескиванию топпингового слоя в процессе высыхания;

2. Прочность бетона должна быть не менее М300 (В22,5), что зачастую не соблюдается и приводит к браку;

3. Важна правильная выдержка бетона для достижения требуемой влажности до нанесения топпинг-смеси. Выдержку делают "как попало", так как для этой цели нет специальных приборов;

4. Итоговое качество топпинга сильно зависит от уровня квалификации рабочих: равномерности укладки сухой смеси, сроков начала затирки и в целом уровня её качества. Любые малейшие нарушения приводят к возникновению сетки трещин, пластовому отслаиванию упрочнённого слоя и серьёзному снижению прочности;
5. Согласно п. 4.25 СНиП 3.04.01-87, „покрытия с упрочнённым поверхностным слоем‟ должны наноситься на отвакуумированный бетон, что практически никогда не соблюдается. Сами же производители топпинга не считают нужным упомянуть о необходимости вакуумирования. Вакуумирование бетона необходимо для обеспечения равномерности распределения влаги по его поверхности. Невыполнение вакуумирования приводит к значительному ухудшению качества упрочнённого слоя (растрескивание, рыхлость и т. п.).

ВЫВОД: технология топпинга сложна и нестабильна ввиду

подверженности влиянию целого ряда неконтролируемых факторов.

Эксплуатационные недостатки топпинга: низкая химическая стойкость; не являются беспыльными; сложны в уборке, так как впытывают грязь, жиры, масла и пр. жидкости; практически не подлежат ремонту.

Топпинг не рекомендуется для полов, где возможно воздействие агрессивных сред: цеха и склады на производствах; паркинги (автостоянки), гаражи, автосервисы, автомойки, с/х объекты и т. д.

## Сравнительные характеристики топпинга и ПУ пропитки «Элакор™»

Полиуретановая пропитка «Элакор» обеспечивает: высокую химстойкость, гидроизоляцию поверхности и беспыльность, простоту уборки;
устойчивую технологию нанесения и высокую ремонтопригодность.

| Показатель | Топпинг | Полиуретановая пропитка «Элакор» |
| --- | --- | --- |
| Толщина упрочнённого слоя | 1‒2 мм. | Стандартная ‒ 2‒3 мм. Глубокая ‒ 4‒5 мм. и более |
| Прочность слоя | М600‒М650 | М600‒М700 |
| Температура укладки | от +5 °C | от ‒30 °C |
| Начало работ после укладки бетона | через несколько часов | через 15‒30 дней |
| Ввод в эксплуатацию | через 28 дней после укладки бетона | через 3 суток после нанесения пропитки |
| Декоративные свойства | гладкая поверхность, допускаются разводы | гладкая поверхность, «лакированный бетон» |
| Среда эксплуатации по СНиП 2.03.11-85 | неагрессивная и слабоагрессивная | среднеагрессивная и сильноагрессивная |
| Впитывание жидкости | ВПИТЫВАЕТ | НЕ впитывает |
| Пылеотделение | После истирания силера ‒ малое | Полностью беспыльное |
| Уборка | Уборка нейтральными или слабощелочными сред-ми | Уборка любыми моющими средствами |
| Трещиностойкость | Паутина трещин на поверхности после укладки, что приводит к сколам и отслоениям упрочнённого слоя при ударах | Паутины трещин нет; при ударе трещин не образуется |
| Нанесение на "старый" бетон | НЕТ | ДА |
| Химическая стойкость, впитывание | К растворам солей и щелочей ‒ СРЕДНЯЯ; к растворам кислот ‒ НЕСТОЙКАЯ. Воду, ГСМ, растворители ‒ ВПИТЫВАЕТ | К растворам солей и щелочей ‒ СТОЙКАЯ; к растворам кислот 10‒20% ‒ СТОЙКАЯ. Воду, ГСМ, растворители ‒ НЕ впитывает |
| Новое строительство | В случае осадки здания, возможно нарушение целостности покрытия | При осадке здания, ПУ пропитка устойчива к появлению трещин. Относительное удлинение плёнки не менее 12%. |
| Возможность ремонта | ДОРОГО И СЛОЖНО: на повреждённом участке необходимо полностью удалить слой топпинга, а затем восстановить упрочнённый слой полимерными материалами | ДЁШЕВО И ЛЕГКО: заделывается непосредственно повреждённый участок полиуретановым лаком с песком |
| СТОИМОСТЬ Работы + материалы | 250‒300 руб./м2 Для цветных ‒ дороже | 230‒280 руб./м2 (в т. ч. материалы ‒ 90‒120 руб./м2) |
| Гарантийный срок | 1‒2 года | 5 лет |
| Реальный срок службы | 5 лет | 10‒15 лет |

●●● Условные обозначения ●●●

Класс бетона М300 используют для заливки монолитных фундаментов, площадок и т. п. Из него изготавливают блоки несущих стен, лестницы, заборы, плиты перекрытий.

Класс бетона М500 и выше ‒ для железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений.

●●● Справочник инженерно-технических терминов и понятий ●●●

Горюче-смазочные материалы (сокращённо ГСМ) — нефтепродукты, к которым относят различные виды горючего и смазки: топливо, смазочные материалы, специальные жидкости [Википедия].

Портландцемент (англ. Portland cement) ‒ гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путём совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %) [Википедия]

Силер ‒ пропитка влагоудерживающая для бетона, топпинга (порозаполнитель полимерный прозрачный влагоудерживающий)

Строительные нормы и правила (СНиП) ‒ совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства [Википедия]

СНиП 2.03.11-85 ‒ «Защита строительных конструкций от коррозии»

СНиП 3.04.01-87 ‒ «Изоляционные и отделочные покрытия»

# Text boxes

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Компания-производитель «ТэоХим Нева»                                   195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13

т/ф.: 8 (812)  7 0 2 – 7 – 4 4 4  702-7-544

Сайт: teohimneva.ru  E-mail: info@teohimneva.ru

ИНН: 7805462000 ОГРН: 1089847198286